문화재 안내판

시 방 서

시	방	서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

○ 문화재안내판

공원이나 시설의 안내에 관한 제작설치에 대하여 규정한다.

1.2 분류

NO	물 품 분류번호	세부품명	규 격 명			용 도
1	55121718	안내판	FC-CS01A	860×2150×12T	문화재안내판	안내 및 홍보
2	55121718	안내판	FC-CS01B	1060(120)×2150×12T	문화재안내판	안내 및 홍보
3	55121718	안내판	FC-CS02A	650×1650×12T	문화재안내판	안내 및 홍보
4	55121718	안내판	FC-CS02B	770(120)×1650×12T	문화재안내판	안내 및 홍보
5	55121718	안내판	FC-CS03	300×1075×12T	문화재안내판	안내 및 홍보
6	55121718	안내판	FC-CS04A	345(80)×1300×12T	문화재안내판	안내 및 홍보
7	55121718	안내판	FC-CS04B	345(345)×1300×12T	문화재안내판	안내 및 홍보

2. 적용자료 및 문서

2.1 행정안전부 도로명주소 안내시설 규칙

2.2 서울특별시 사설안내표지 표준디자인매뉴얼

2.3 한국관광공사 한국 관광안내표지 표준디자인 가이드라인

3. 필요조건

3.1.재료

No.	규격명 / 치수		주자재	재질	규격	수량	원산지
1	FC-CS01A	860×2150×12T	두랄루민	두랄루민	860×2150㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국
2	FC-CS01B	1060×2150×12T	두랄루민	두랄루민	1060×2150㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국
3	FC-CS02A	650×1650×12T	두랄루민	두랄루민	650×1650㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국
4	FC-CS02B	770(120)×1650×12T	두랄루민	두랄루민	890×1650㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국
5	FC-CS03	300×1075×12T	두랄루민	두랄루민	300×1075㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국
6	FC-CS04A	345(80)×1300×12T	두랄루민	두랄루민	425×1300㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국
7	FC-CS04B	345(345)×1300×12T	두랄루민	두랄루민	690×1300㎜	1EA	대한민국
			알루미늄	알루미늄	12T	1EA	대한민국

3.2 형태

문화재 안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목 고려하고 토사기준 시공시 기초하부구조와 결합한다.

3.3. 제조 및 가공

○ 문화재안내판

가. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

나. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하고, 그림은 표현하고자 하는 내용을 정확하고, 간결하게 디자인한다.

다. 안내판 지주식기둥 기타표지 등 KSD 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재)의 A6063-T5, KSD 6008(알루미늄 합금 주물)의 A6063-T5, K D 6702(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 조)의 A5052의 원자재를 모델 및 규격에 맞게 절단가공 후 조립 자재를 제외한 모든 형태는 전처리 후 내산성, 내습성, 내후성이 좋은 아노다이징 처리한다.

라. 안내판 표현 방식은 음각조각을 한 후 홈에 페인트를 매입하는 칠몰입 방식으로 하며,그림 및 사진은 포맥스에 UV인쇄하여 표현한다.

3.4. 마감 및 외관

가. 외관은 견고하고 휨, 뒤틀림이 없도록 제작하여야 하며, 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.

나. 재료절단은 반드시 SHEARING CUT를 원칙으로 절단면이 일직선으로 깨끗이 절단되어야 한다.

다. 다듬질은 양호하고 접합부분의 어긋남 등 현저한 결점이 없어야 한다.

라. 도장면으로 보이는 부분은 광택, 색조가 균일하고 도장얼룩 및 흘러내림 등이 없어야 한다.

마. 절단, 천공, 보강, 고정물 등의 제작가공은 공장에서 가공하여야하며 현장에서는 설치를 위한 ANCHORING, SCREWING 작업에 국한하고 가능한 공장에서 제작하여야 한다.

바. 반사지 부착에 있어 표면의 기포가 생겨서는 안 되며 완성품의 품질관리를 위하여 낱개로 포장하여야 한다.

사. 용접 및 접합으로 인한 부분은 반드시 그 부분을 깨끗이 그라인딩하여 소재와 동일한 방법으로 표면가공처리 하여야 한다.

아. 조립 후 프레임 외관의 마감을 손상 시키거나 긁힘이 없도록 하여야 한다.

3.4  기타 사항

3.4.1 설치

가. 기초공사전 기존 건물의 훼손 및 안전에 최대 중점을 두어야 한다.

나. 기초 보강용앵커 및 강판은 잘 부착하여 흔들림이 없도록 고정시키고 수평·수직을 맞추어 견고하게 시공한다.

다. 건물 마감재를 손상되지 않게 조립해야 한다.

라. 지면에 설치시는 앵커볼트 사용을 원칙으로 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

가. 외관검사

안내판이 도면의 크기대로 제작이 되었는지, 내용은 디자인 시안대로 제작이 되었는지 검사한다.

나. 디자인 검사

안내판의 내용이 디자인된 시안대로 모양 및 색상이 제작 되었는지 검사한다.

다. 설치 검사

안내판이 도면에 따라 정확하고 견고하게 설치되었는지를 검사한다.

라. 검사성적서 제출

안내판의 납품, 시공 검사가 끝난 후 납품완료서 또는 준공 완료서로 검사성적서를 대신하여 제출한다.

5. 포장 및 표시

완제품은 운반 및 하차 시 파손이 없도록 하여야 한다.

6. 기타사항

가. 안내판의 제품, 표기방법 및 규격은 추후 감독관과 협의하여 시행한다.

나. 설치완료 후 주변 현장정리 정돈을 하여야하고 자연훼손 및 미관을 해치지 않도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호