관광안내판 시방서

시 방 서

1. 적용범위 및 분류

1-1. 적용범위

1-1-1. 이 규격은 관광안내판의 주안내판 외 지주 및 캡에 사용되는 알루미늄 압출/압연으로 가공된 주자재로 하여 관광지 및 유적지를 안내하여 관람자의 관람을 돕기 위한 시스템에 대하여 규정한다.

1-1-2. 본 규격서에 명기된 크기 및 주자재, 형태는 한국관광안내표지 표준디자인이며, 문화체육관광부와 한국관광공사의 『한국 관광안내표지 표준디자인 가이드라인』 에 따라 설계된 『디자인매뉴얼』 에 따른다.

2. 적용자료 및 문서

2.1 한국 관광안내표지 표준디자인 가이드라인(2009. 07)

2.2 한국 관광안내표지 가이드라인(2009. 07)

2.3 한국 산업규격(KS)[금속재료부분]

3. 재료

지주 및 지주캡 안내판 지지구 등은 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재)의 A6063-T5, 안내표지판은 KS D 6702(알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 조)의 A5052 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용하여야 하며, 그 외 부속재료는 원칙적으로 KS규격에 따르되 각각의 기능을 발휘할 수 있는 충분한 강도를 가지며 또한 내식성이 우수한 재료 또는 처리를 한 것을 사용한다.

4. 제조 및 가공

4-1. 관광안내판 지주식기둥 기타표지 등 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재)의A6063-T5, 원자재를 모델 및 규격에 맞게 절단 가공 후 조립자재를 제외한 모든 형태는전처리 후 내산성, 내습성, 내후성이 좋은 E.G.I 판넬에 불소도장 후 마감 처리한다.

4-2. 관광안내판 표현 방식은 3M캘지에 솔벤인쇄을 한 후 UV코팅하여 내구성을 보강해서 표현한다.

관광안내판의 재료는 내구성, 유지관리성, 시공성, 미관성, 환경친화성 등 다양한 평가항목을 고려하고 토사기준 시공 시 기초콘크리트와 하부브라켓을 결합한다.

5. 마감처리

안내판 및 지주의 형태는 조립이 쉽도록 제작되어 현장에서 간편하게 조립 볼트, 너트를 체결하기 쉬워야 한다. 안내판과 지주의 결합부위는 강한 풍압에도 변형되지 않게 보강플레이트를 홈에 끼워 조립한 후 견고하게 아르곤 용접을 시행하여야 한다.

알루미늄 압출형재의 절단면이나 용접부위는 표면을 매끄럽게 가공하여야 하며 도장을 시행하는데 결함이 없어야 한다. 볼트·너트 및 와셔는 강한 풍압과 차량 진동에 너트의 풀림을 방지하기 위해 풀림방지 너트를 사용하고 불소도장을 시행하여야 한다.

6. 설치

기초공사전 기존 건물의 훼손 및 안전에 최대 중점을 두어야 하며, 기초 보강용앵커 및 강판은부착후 흔들림이 없도록 고정시키고 수평·수직을 맞추어 견고하게 시공한다.

건물 마감재는 손상되지 않게 조립해야 하며, 지면에 설치시는 앵커볼트 사용을 원칙으로 한다.

7. 기타사항

안내판의 제품, 표기방법 및 규격은 추후 감독관과 협의하여 시행한다.

설치완료 후 주변 현장 정리·정돈을 하여야 하고 자연훼손 및 미관을 해치지 않도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주소	서울시 강남구 밤고개로1길 10, 현대벤처빌 1222호