금속안내판 시방서

시  방  서

1. 적용범위

이 규격은 공원, 공공기관 등 안내판을 설치함에 있어 표기를 하는 부분, 즉 안내하고자 하는 내용에 따라 규격 및 도안은 현장여건에 따라 결정하여 제작한다.

2. 필요조건

본 제품은 시방서 및 설계도면에 의하여 제작하고 도면 또는 시방서에 명기되지 않은 사항은 수요기관 및 가이드라인 및 규정, 관련지침 등에 적합하도록 제작한다. 상기제품은 제작 전 상세사항을 발주처 승인 후 제작하도록 한다.

3. 재료

안내표지판의 주재료는 금속이며, 형태에 따라 KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재)의 A6063-T5 제품을 사용할 수 있다. 그 외 부속재료는 원칙적으로 KS규격에 따르되 각각의 기능을 발휘할 수 있는 충분한 강도를 가지며 또한 내식성이 우수한 재료를 사용한다.

4. 제조 및 가공

4-1. 크기와 구조 등 표지시설의 형태를 구체화하고 기획한 내용을 충실히 전달할 수 있도록 설치될 안내판을 일러스트로 디자인한다.

4-2. 안내판의 문자는 현대적이며, 간결하고 시인도가 높은 기능적인 서체를 사용하도록 하고, 픽토그램은 서울형 공공안내 그림표지 공공시설 매뉴얼을 참고하여 디자인한다.

4-3. 안내판 지주식기둥, 안내표지 등 금속부에 분체도장 한다.

4-4. 안내판 표현 방식은 3M캘지, 솔벤인쇄 후 UV코팅하여 내구성 보강해서 표현한다.

5. 마감 및 외관

5-1. 외관은 견고하고 휨, 뒤틀림이 없도록 제작하여야 하며, 구조상 튼튼하게 제작하여야 한다.

5-2. 재료절단은 반드시 SHEARING CUT를 원칙으로 절단면이 일직선으로 깨끗하게 절단 되어야 한다.

5-3. 다듬질은 양호하고 접합부분의 어긋남 등 현저한 결점이 없어야 한다.

5-4. 도장면으로 보이는 부분은 광택, 색조가 균일하고 도장얼룩 및 흘러내림 등이 없어야 한다.

5-5. 절단, 천공, 보강, 고정물 등의 제작가공은 공장에서 가공 하여야하며 현장에서는 설치를 위한 ANCHORING, SCREWING 작업에 국한하고 가능한 공장에서 제작하여야 한다.

5-6. 용접 및 접합으로 인한 부분은 반드시 그 부분을 깨끗이 그라인딩하여 소재와 동일한 방법으로 표면가공처리 하여야 한다.

5-7. 조립 후 프레임 외관의 마감을 손상시키거나 긁힘이 없도록 하여야 한다.

6. 설치

기초 공사전 기존 건물의 훼손 및 안전에 최대 중점을 두어야 하며, 기초 보강용앵커 및 강판은 부착후 흔들림이 없도록 고정시키고 수평, 수직을 맞추어 견고하게 시공한다.

건물 마감재를 손상되지 않게 조립해야 한다. 기초부분은 현장여건에 따라 현장 타설마감 할 수 있다. 지면에 설치시는 앵커볼트 사용을 원칙으로 한다.

7. 기타사항

안내판의 제품, 표기방법 및 규격은 추후 감독관과 협의하여 시행한다.

설치완료 후 주변 현장 정리·정돈을 하여야 하고 자연훼손 및 미관을 해치지 않도록 한다.

제조사	(주)도시와숲
연락처	1688-5332
주 소	서울시 강남구 밤고개로1길10, 현대벤처빌1222호